ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ 
СОЮЗА ССР
________________________________________________________________________________

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ГРУППЫ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОСТ 9.104—79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 667.6.004.1:006.354                                     	Группа T95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система защиты от коррозии и старения

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Группы условий эксплуатации 

Unified system of corrosion and ageing protection.
Coasting of lacquers and paints.
Groups of operation conditions	ГОСТ
9.104-79*

Взамен
ГОСТ 9.009-73	

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сентября 1979 г. № 3735 срок введения установлен
для вновь разрабатываемых изделий
с 01.07. 1980 г.
для находящихся в производстве
с 01.07. 1983 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (далее — покрытия) изделий и устанавливает группы условий эксплуатации покрытий для макроклиматических районов и категорий размещения по ГОСТ 15150—69.
2. Условия эксплуатации изделий с покрытиями приведены в таблице.
Условия эксплуатации установлены в зависимости от стойкости покрытий к воздействию совокупности климатических факторов, значения которых обусловлены нормальными значениями на открытом воздухе различных макроклиматических районов и категориями размещения окрашенных поверхностей.
3. Параметры климатических факторов, характеризующих макроклиматические районы по ГОСТ 15150—69, установлены ГОСТ 9.039—74, ГОСТ 16350—80, ГОСТ 24482—80.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
________________________________________________________________________________
Издание официальное                             	Перепечатка воспрещена 
            *
* Переиздание (сентябрь 1983 г.) с Изменением № 1,
 утвержденным в марте 1983 г. (ИУС 6—83).
© Издательство стандартов, 1984

ГОСТ 9.104—79 Стр. 2

Климатическое
исполнение
изделий по ГОСТ 15150-69	Категории размещения окрашенных
поверхностей
по ГОСТ 15150-69	Обозначение условий эксплуатации изделий с покрытием	
		буквенное	цифровое	
У	1, 1.1
2, 2.1
3; 3.1 
4, 4.1, 4.2 
5, 5.1	У1
У2
У3
УХЛ4
В5
	1
2
3
4
5	
ХЛ	1. 1.1 
2, 2.1 
3, 3.1 
4, 4.1, 42
5, 5.1	ХЛ1
ХЛ2
ХЛ3
УХЛ4
В5	6
7
8
4
5	
УХЛ	1, 1.1
2, 2.1 
3, 3.1 
4, 4.1, 4.2 
5, 5.1	УХЛ1
УХЛ2
УХЛ3
УХЛ4
В5	9
10
11
4
5	
Т, ТВ, ТC	1, 1.1 
2, 2.1 
3, 3.1 
4, 4.1, 4.2 
5, 5.1	T1 
T2 
Т3 
О4
В5	12
13
14
15
5	
ом, м, Тм	1, 1.1 
2, 2.1 
3, 3.1 
4, 4.1, 4.2 
5, 5.1	ОМ1
ОМ2
ОМ3
ОМ4	16
17
18
19	
О
	1, 1.1 
2, 2.1 
3, 3.1 
4, 4.1, 4.2 
5, 5.1	О1
О2
В3
О4
В5	20
21
22
15
5	
В	1, 1.1 
2, 2.1 
3, 3.1 
4, 4.1, 4.2 
5, 5.1	В1
В2
В3
В4
В5	23
24
22
25
5	

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Соответствие обозначений условий эксплуатации по ГОСТ 9.104—79 настоящему стандарту приведено в справочном приложении 3.

Стр. 3 ГОСТ 9.104-79

Приложения 1, 2. (Исключены, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное    

Соответствие обозначений условий эксплуатации по ГОСТ 9.009-73 и 
настоящему стандарту

Макроклиматический район
по ГОСТ 15150-69	Категория
размещения
по ГОСТ 9.009.73	Обозначение условий эксплуатации по	
		ГОСТ
9.009-73	настоящему 
стандарту	
Умеренный 	1
2
3
4	Ж2
С1
Л
ОЖ3	У1
У2
УХЛ4
В5	
Холодный 	1
2
3
4	Ж3
С3
Л
ОЖ3	ХЛ1
ХЛ2
УХЛ4
В5	
Тропический сухой и тропический влажный 	1
2
3
4
	ОЖ2
Ж1
С2
ОЖ3	Т1
Т2
Т3
В5	
Морской умеренно-холодный	1
2
3
4
	Ж4
Ж4
С1
ОЖ3	ОМ1
ОМ2
ОМ3
В5	
Морской тропический 	1
2
3
4	ОЖ4
ОЖ4
С2
СЖ3	ОМ1
ОМ2
ОМ3
В5	

(Измененная редакция, Изм. № 1)